沈阳市农用塑料管材产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

管材类产品：每批次产品中抽取3根，每根截取4段，每段1米（共12米）。每根中的2段作为检验样品，2段作为备用样品（检验样品6米、备用样品6米）。

管带类产品：每批次产品抽取样品2卷，1卷作为检验样品，1卷作为备用样品（滴灌带、微喷带每卷不小于200米，PE软管每卷不小于50米）。

2 检验依据

表1 给水用聚乙烯（PE）管材

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 13663.2-2018 |
| 2 | 规格尺寸 | GB/T 8806-2008 |
| 3 | 纵向回缩率 | GB/T 6671-2001 |
| 4 | 断裂伸长率 | GB/T 8804.3-2003 |
| 5 | 静液压试验20℃ 100h | GB/T 6111-2018 |
| 6 | 氧化诱导时间 | GB/T 19466.6-2009 |

表2 喷灌用低密度聚乙烯管材

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | QB/T 3803-1999 |
| 2 | 规格尺寸mm | QB/T 3803-1999 |
| 3 | 断裂伸长率 | GB/T 1040.2-2006 |
| 4 | 水压试验 | QB/T 3803-1999 |
| 5 | 拉伸强度 | GB/T 1040.2-2006 |

表3 单翼迷宫式滴灌带

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 19812.1-2017 |
| 2 | 规格尺寸 | GB/T 19812.1-2017 |
| 3 | 流量均匀性 | GB/T 19812.1-2017 |
| 4 | 耐拉拔性能 | GB/T 19812.1-2017 |
| 5 | 耐水压 | GB/T 19812.1-2017 |
| 6 | 爆破压力 | GB/T 19812.1-2017 |
| 7 | 不透光性 | GB/T 19812.1-2017 |
| 8 | 炭黑含量 | GB/T 13021-1991 |
| 9 | 炭黑分散 | GB/T 18251-2019 |
| 10 | 氧化诱导时间 | GB/T 19466.6-2009 |

表4 内镶式滴灌带

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 19812.3-2017 |
| 2 | 规格尺寸 | GB/T 19812.3-2017 |
| 3 | 流量均匀性 | GB/T 19812.3-2017 |
| 4 | 耐拉拔性能 | GB/T 19812.3-2017 |
| 5 | 耐水压 | GB/T 19812.3-2017 |
| 6 | 爆破压力 | GB/T 19812.3-2017 |
| 7 | 不透光性 | GB/T 19812.3-2017 |
| 8 | 炭黑含量 | GB/T 13021-1991 |
| 9 | 炭黑分散 | GB/T 18251-2019 |
| 10 | 氧化诱导时间 | GB/T 19466.6-2009 |

表5 压力补偿式滴灌管

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 19812.2-2017 |
| 2 | 规格尺寸 | GB/T 19812.2-2017 |
| 3 | 流量均匀性 | GB/T 19812.2-2017 |
| 4 | 耐拉拔性能 | GB/T 19812.2-2017 |
| 5 | 耐水压 | GB/T 19812.2-2017 |
| 6 | 不透光性 | GB/T 19812.2-2017 |
| 7 | 炭黑含量 | GB/T 13021-1991 |
| 8 | 炭黑分散 | GB/T 18251-2019 |
| 9 | 氧化诱导时间 | GB/T 19466.6-2009 |

表6 微喷带

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | NY/T 1361-2007 |
| 2 | 尺寸 | NY/T 1361-2007 |
| 3 | 耐水压性能 | NY/T 1361-2007 |
| 4 | 拉伸强度 | NY/T 1361-2007 |
| 5 | 断裂伸长率 | NY/T 1361-2007 |
| 6 | 流量变异系数 | NY/T 1361-2007 |

表7 埋地给水用聚丙烯（PP）管材

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | QB/T 1929-2006 |
| 2 | 规格尺寸 | GB/T 8806-2008 |
| 3 | 纵向回缩率 | GB/T 6671-2001 |
| 4 | 落锤冲击试验 | GB/T 14152-2001 |
| 5 | 静液压试验20℃ 1h | GB/T 6111-2018 |
| 6 | 静液压试验80℃ 22h | GB/T 6111-2018 |
| 7 | 静液压试验80℃ 165h | GB/T 6111-2018 |

表8 聚乙烯（PE）软管

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | GB/T 9573-2013 |
| 2 | 拉伸屈服应力 | GB/T 8804.3-2003 |
| 3 | 断裂伸长率 | GB/T 8804.3-2003 |
| 4 | 耐静液压 | GB/T 6111-2018 |
| 5 | 瞬时爆破压力 | GB/T 15560-1995 |
| 6 | 氧化诱导时间 | GB/T 19466.6-2009 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

QB/T 3803-1999    喷灌用低密度聚乙烯管材

QB/T 1929-2006    埋地给水用聚丙烯（PP）管材

GB/T 19812.1-2017  塑料节水灌溉器材 第1部分：单翼迷宫式滴灌带

GB/T 19812.2-2017  塑料节水灌溉器材 第2部分：压力补偿式滴头及滴灌管

GB/T 19812.3-2017  塑料节水灌溉器材 第3部分：内镶式滴灌管及滴灌带

GB/T 19812.4-2018  塑料节水灌溉器材 第4部分: 聚乙烯（PE）软管

NY/T 1361-2007     农业灌溉设备微喷带

GB/T 13663.2-2018   给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。