沈阳市流通领域塑料管材管件产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

管材类产品每批次抽取16米，其中8米作为检验样品，8米作为备用样品；管件类产品每批次抽取16个，其中10个作为检验样品，6个作为备用样品。

2 检验依据

表1 冷热水用聚丙烯管材检验项目及检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸a | GB/T 8806-2008 |
| 2 | 纵向回缩率 | GB/T 6671-2001 |
| 3 | 简支梁冲击 | GB/T 18743-2002 |
| 4 | 静液压强度20℃ 1h | GB/T 6111-2018 |
| 5 | 静液压强度95℃ 22h | GB/T 6111-2018 |
| 6 | 静液压强度95℃ 165h | GB/T 6111-2018 |
| 7 | 卫生性能b | GB/T 5750.6-2006 GB/T 5750.7-2006 |
| a规格尺寸的检验项目为：平均外径和壁厚。 b卫生性能的检验项目为：铅、镉、高锰酸钾消耗量。 |  |  |

表2 冷热水用聚丙烯管件检验项目及检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸a | GB/T 8806-2008 |
| 2 | 静液压强度20℃ 1h | GB/T 6111-2018 |
| a规格尺寸的检验项目为：承口平均内径（口部）和壁厚。 |  |  |

表3 给水用聚乙烯（PE）管材检验项目及检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸a | GB/T 8806-2008 |
| 2 | 静液压强度20℃ 100h | GB/T 6111-2018 |
| 3 | 断裂伸长率 | GB/T 8804.3-2003 |
| 4 | 纵向回缩率 | GB/T 6671-2001 |
| 5 | 氧化诱导时间 | GB/T 19466.6-2009 |
| 6 | 卫生性能b | GB/T 5750.6-2006 GB/T 5750.7-2006 |
| a规格尺寸的检验项目为：平均外径和壁厚。 b卫生性能适用于饮用水管材，检验项目为：铅、镉、高锰酸钾消耗量。 |  |  |

表4 给水用聚乙烯（PE）管件（热熔管件）检验项目及检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸a | GB/T 8806-2008 |
| 2 | 静液压强度20℃ 100h | GB/T 6111-2018 |
| 3 | 氧化诱导时间 | GB/T 19466.6-2009 |
| a规格尺寸的检验项目为：承口平均内径（口部）和壁厚。 |  |  |

表5 燃气用埋地聚乙烯（PE）管材检验项目及检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸a | GB/T 8806-2008 |
| 2 | 静液压强度20℃ 100h | GB/T 6111-2018 |
| 3 | 断裂伸长率 | GB/T 8804.3-2003 |
| 4 | 纵向回缩率 | GB/T 6671-2001 |
| 5 | 氧化诱导时间 | GB/T 19466.6-2009 |
| a规格尺寸的检验项目为：平均外径和壁厚。 |  |  |

表6 燃气用埋地聚乙烯（PE）管件检验项目及检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸a | GB/T 8806-2008 |
| 2 | 静液压强度20℃ 100h | GB/T 6111-2018 |
| a规格尺寸的检验项目为：平均外径和壁厚。 |  |  |

表7 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材检验项目及检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸a | GB/T 8806-2008 |
| 2 | 密度 | GB/T 1033.1-2008 |
| 3 | 维卡软化温度 | GB/T 8802-2001 |
| 4 | 纵向回缩率 | GB/T 6671-2001 |
| 5 | 落锤冲击试验 | GB/T 14152-2001 |
| 6 | 液压试验20℃ 1h | GB/T 6111-2018 |
| 7 | 卫生性能b | GB/T 5750.6-2006 GB/T 5750.7-2006 |
| a规格尺寸的检验项目为：平均外径和壁厚。 B卫生性能适用于饮用水管材，检验项目为：铅、镉含量，高锰酸钾消耗量。 |  |  |

表8 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件检验项目及检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸a | GB/T 8806-2008 |
| 2 | 维卡软化温度 | GB/T 8802-2001 |
| 3 | 烘箱试验 | GB/T 8803-2001 |
| 4 | 坠落试验 | GB/T 8801-2007 |
| 5 | 液压试验20℃ 1h | GB/T 6111-2018 |
| a规格尺寸的检验项目为：承口中部平均内径和壁厚。 |  |  |

表9 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材检验项目及检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸a | GB/T8806-2008 |
| 2 | 密度 | GB/T 1033.1-2008 |
| 3 | 维卡软化温度 | GB/T 8802-2001 |
| 4 | 纵向回缩率 | GB/T 6671-2001 |
| 5 | 拉伸屈服应力 | GB/T 8804.2-2003 |
| 6 | 断裂伸长率 | GB/T 8804.2-2003 |
| 7 | 落锤冲击试验 | GB/T 14152-2001 |
| a规格尺寸的检验项目为：平均外径和壁厚。 |  |  |

表10 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件检验项目及检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | GB/T 1033.1-2008 |
| 2 | 维卡软化温度 | GB/T 8802-2001 |
| 3 | 烘箱试验 | GB/T 8803-2001 |
| 4 | 坠落试验 | GB/T 8801-2007 |

表11 冷热水耐热聚乙烯（PE-RT）管材检验项目及检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸a | GB/T8806-2008 |
| 2 | 纵向回缩率 | GB/T 6671-2001 |
| 3 | 静液压强度20℃ 1h | GB/T 6111-20018 |
| 4 | 静液压强度b95℃ 22h | GB/T 6111-20018 |
| 5 | 静液压强度95℃ 165h | GB/T 6111-20018 |
| a规格尺寸的检验项目为：平均外径和壁厚。 b仅GB/T 28799.2-2012 、GB/T 28799.2-2020检测此项。 |  |  |

表12 冷热水耐热聚乙烯（PE-RT）管件检验项目及检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸a | GB/T8806-2008 |
| 2 | 静液压强度20℃ 1h | GB/T 6111-20018 |
| 3 | 静液压强度b95℃ 22h | GB/T 6111-20018 |
| 4 | 静液压强度95℃ 165h | GB/T 6111-20018 |
| a规格尺寸的检验项目为：平均外径和壁厚。 b仅GB/T 28799.3-2012、GB/T 28799.3-2020检测此项。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 18742.2-2017  冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材

GB/T 18742.3-2017  冷热水用聚丙烯管道系统  第3部分：管件

GB/T 13663.2-2018  给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分:管材

GB/T 13663.3-2018  给水用聚乙烯(PE)管道系统 第3部分：管件

GB/T 15558.1-2015  燃气用埋地聚乙烯（PE）管材

GB/T 15558.2-2005  燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管件

GB/T 5836.1-2018   建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

GB/T 5836.2-2018   建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件

GB/T 10002.1-2006  给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

GB/T 10002.2-2003  给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件

CJ/T 175-2002　　  冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统

GB/T 28799.2-2012  冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统 第2部分：管材

GB/T 28799.2-2020  冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统 第2部分：管材

GB/T 28799.3-2012  冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统 第3部分：管件

GB/T 28799.3-2020  冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统 第3部分：管件

GB/T 17219-1998    生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。