沈阳市农用薄膜产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

随机抽取三卷薄膜，将抽取到的三卷薄膜去掉外层10米（农用棚膜若外包装良好，可去掉外层3米）后，每卷取一块，长度4米（或面积不少于4m2），将三块薄膜按编号1、2、3号标明，其中1、2号薄膜签封标明为检验样品，3号薄膜签封标明为备用样品。

2 检验依据

表1  农业用聚乙烯吹塑棚膜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度（纵、横向） | GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 断裂标称应变（纵、横向） | GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | 直角撕裂强度（纵、横向） | QB/T 1130-1991 |
| 4 | 透光率 | GB/T 2410-2008 |
| 5 | 雾度 | GB/T 2410-2008 |
| 6 | 初滴时间 | GB/T 4455-2019 |
| 备注：不同规格型号样品检验项目依据产品标准规定。 |  |  |

表2  聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸负荷（纵、横向） | GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 断裂标称应变（纵、横向） | GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | 直角撕裂负荷（纵、横向） | QB/T 1130-1991 |
| 4 | 厚度和厚度偏差 | GB/T 6672-2001 |
| 备注：不同规格型号样品检验项目依据产品标准规定。 |  |  |

表3  农业用软聚氯乙烯压延拉幅薄膜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度（纵、横向） | GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 断裂伸长率（纵、横向） | GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | 直角撕裂强度（纵、横向） | QB/T 1130-1991 |
| 4 | 无滴性能 | QB/T 2472-2000 |
| 5 | 加热损失率 | QB/T 2472-2000 |
| 6 | 水抽出物 | QB/T 2472-2000 |
| 备注：不同规格型号样品检验项目依据产品标准规定。 |  |  |

表4  涂覆型持久流滴聚乙烯棚膜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸断裂应力（纵、横向） | GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 断裂标称应变（纵、横向） | GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | 直角撕裂强度（纵、横向） | QB/T 1130-1991 |
| 4 | 透光率 | GB/T 2410-2008 |
| 5 | 雾度 | GB/T 2410-2008 |
| 备注：不同规格型号样品检验项目依据产品标准规定。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 13735-2017   聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

GB/T 4455-2019  农业用聚乙烯吹塑棚膜

QB/T 2472-2000  农业用软聚氯乙烯压延拉幅薄膜

QB/T 4475-2013  涂覆型持久流滴聚乙烯棚膜

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。