沈阳市钢丝绳产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品1盘10米，截成2根，其中6.5米1根作为检验样品，3.5米1根作为备用样品。

2检验依据

表1 电梯用钢丝绳

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 直径测量 |  | GB 8903-2024 |
|  | 实测破断拉力 |  | GB/T 8358-2023 |
|  | 捻制质量 |  | GB 8903-2024 |
|  | 伸长率 |  | GB 8903-2024 |
|  | 含油率 |  | YB/T 4182-2008 |
|  | 拆股钢丝试验 | 直径的测量 | GB 8903-2024 |
|  |  | 拉伸试验 | GB/T 228.1-2021 |
|  |  | 反复弯曲试验 | GB/T 238-2013 |
|  |  | 镀层重量试验 | GB/T 1839-2008 |

表2 重要用途钢丝绳

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 直径的测量 |  | GB/T 8918-2006 |
|  | 破断拉力测定 |  | GB/T 8358-2023 |
|  | 外观检查 |  | GB/T 8918-2006 |
|  | 拆股钢丝试验 | 直径的测量 | GB/T 8918-2006 |
|  |  | 拉力试验 | GB/T 228.1-2021 |
|  |  | 反复弯曲试验 | GB/T 238-2013 |
|  |  | 扭转试验 | GB/T 239.1-2023 |
|  |  | 镀锌层试验 | GB/T 1839-2008 |

表3 不锈钢丝绳

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 直径的测量 | GB/T 9944-2015 GB/T 43357-2023 |
|  | 缠绕试验 | GB/T 9944-2015 GB/T 2976-2020 |
|  | 不松散检查 | GB/T 9944-2015 GB/T 43357-2023 |
|  | 平直度检查 | GB/T 9944-2015 GB/T 43357-2023 |
|  | 表面质量 | GB/T 9944-2015 GB/T 9944-2025 |
|  | 钢丝绳破断拉力试验 | GB/T 8358-2023 |

表4 输送带用钢丝绳

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 钢丝绳的直径 |  | GB/T 12753-2020 |
|  | 钢丝绳的实测破断拉力试验 |  | GB/T 8358-2023 |
|  | 钢丝绳的外观质量 |  | GB/T 12753-2020 |
|  | 拆股钢丝试验 | 钢丝直径 | GB/T 12753-2020 |
|  |  | 拉伸试验 | GB/T 228.1-2021 |
|  |  | 扭转试验 | GB/T 239.1-2023 |
|  |  | 锌层重量试验 | GB/T 1839-2008 |

表5 操纵用钢丝绳

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 钢丝绳的直径 |  | GB/T 14451-2008 GB/T 43357-2023 |
|  | 最小破断拉力试验 |  | GB/T 8358-2023 |
|  | 外观质量 |  | GB/T 14451-2008 GB/T 14451-2025 GB/T 43357-2023 |
|  | 钢丝绳伸长率的测量 |  | GB/T 14451-2008 GB/T 14451-2025 GB/T 43357-2023 |
|  | 钢丝绳中性盐雾试验 |  | GB/T 10125-2021 |
|  | 钢丝试验 | 钢丝直径 | GB/T 14451-2008 GB/T 43357-2023 |
|  |  | 拉伸试验 | GB/T 228.1-2021 |
|  |  | 扭转试验 | GB/T 239.1-2023 |
|  |  | 反复弯曲试验 | GB/T 238-2013 |
|  |  | 锌层重量 | GB/T 1839-2008 |
| 注：序号5、6检验项目仅适用于柔性钢丝绳。 |  |  |  |

表6 钢丝绳（通用）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 直径的测量 |  | GB/T 20118-2017 GB/T 20118-2025 |
|  | 破断拉力的测定 |  | GB/T 8358-2023 |
|  | 钢丝绳表面质量的检查 |  | GB/T 20118-2017 GB/T 20118-2025 |
|  | 拆股钢丝试验 | 钢丝直径的测量 | GB/T 20118-2017 GB/T 20118-2025 |
|  |  | 钢丝拉力的试验 | GB/T 228.1-2021 |
|  |  | 钢丝反复弯曲的试验 | GB/T 238-2013 |
|  |  | 钢丝扭转的试验 | GB/T 239.1-2023 |
|  |  | 钢丝镀层的试验 | GB/T 1839-2008 GB/T 2976-2020 |

表7 压实股钢丝绳

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 直径 |  | YB/T 5359-2020 |
|  | 破断拉力的测定 |  | GB/T 8358-2023 |
|  | 钢丝绳表面质量 |  | YB/T 5359-2020 |
|  | 拆股钢丝试验 | 拉伸试验 | GB/T 228.1-2021 |
|  |  | 反复弯曲试验 | GB/T 238-2013 |
|  |  | 扭转试验 | GB/T 239.1-2023 |
|  |  | 钢丝镀层的试验 | GB/T 1839-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 8903-2024电梯用钢丝绳

GB/T 8918-2006重要用途钢丝绳

GB/T 9944-2015不锈钢丝绳

GB/T 9944-2025不锈钢丝绳

GB/T 12753-2020输送带用钢丝绳

GB/T 14451-2008操纵用钢丝绳

GB/T 14451-2025	操纵用钢丝绳

GB/T 20118-2017 钢丝绳通用技术条件

GB/T 20118-2025	钢丝绳通用技术条件

YB/T 5359-2020压实股钢丝绳

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。