沈阳市塑料管材（管件）产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

1.1 无规共聚聚丙烯（PP-R）管材

每批次产品抽取样品24米，其中12米作为检验样品，12米作为备用样品。

1.2 给水用聚乙烯（PE）管材

非饮用水管材：每批次产品抽取样品24米，其中12米作为检验样品，12米作为备用样品。

饮用水管材：每批次产品抽取样品32米，其中16米作为检验样品，16米作为备用样品。

1.3 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

每批次产品抽取样品24米，其中12米作为检验样品，12米作为备用样品。

1.4 建筑用绝缘电工套管

硬质套管（成束包装）：在同一批次产品中抽取16根，每根截取2段，每段1.5米，每根中的1段作为检验样品，1段作为备用样品。

半硬质套管、波纹管（盘式包装）：在同一批次产品中抽取1盘，每盘截取32段，每段1.5米，每盘中的16段作为检验样品，16段作为备用样品。

1.5 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

每批次产品抽取样品24米，其中12米作为检验样品，12米作为备用样品。

1.6 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件

每批次产品抽取样品25个，其中15个作为检验样品，10个作为备用样品。

1.7 无规共聚聚丙烯（PP-R）管件

每批次产品抽取样品25个，其中15个作为检验样品，10个作为备用样品。

1.8 冷热水用交联聚乙烯（PE-X）管材

每批次产品抽取样品24米，其中12米作为检验样品，12米作为备用样品。

1.9 冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管材

每批次产品抽取样品24米，其中12米作为检验样品，12米作为备用样品。

1.10 聚乙烯（PE）双壁波纹管材

每批产品抽取1根管材，截取20段，每段0.3米，其中12段作为检验样品，8段作为备用样品。

1.11 钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管

每批产品抽取1根管材，截取12段，每段试样应包括三个以上完整波形的管材截面（具体长度视产品的规格尺寸确定），其中6段作为检验样品，6段作为备用样品。

1.12 电力电缆导管

每批次产品抽取样品18米，其中10米作为检验样品，8米作为备用样品。

1.13 给水用钢丝网增强聚乙烯复合管

每批次产品抽取样品24米，其中12米作为检验样品，12米作为备用样品。

1.14 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管材

每批次产品抽取样品24米，其中12米作为检验样品，12米作为备用样品。

1.15 硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材

每批产品抽取1根管材，截取20段，每段0.3米，其中12段作为检验样品，8段作为备用样品。

1.16 燃气用埋地聚乙烯（PE）管材

每批次产品抽取样品24米，其中12米作为检验样品，12米作为备用样品。

1.17 建筑用硬聚氯乙烯（PVC-U）雨落水管材

每批次产品抽取样品24米，其中12米作为检验样品，12米作为备用样品。

1.18 建筑用硬聚氯乙烯（PVC-U）绝缘电工套管

实壁套管：在同一批次产品中抽取16根，每根截取2段，每段1.5米，每根中的1段作为检验样品，1段作为备用样品。

波纹套管（盘管长度＜48米）：在同一批次产品中抽取2盘，截取32段，每段1.5米，16段作为检验样品，16段作为备用样品。

波纹套管（盘管长度≥48米）：在同一批次产品中抽取1盘，截取32段，每段1.5米，16段作为检验样品，16段作为备用样品。

2检验依据

表1  无规共聚聚丙烯（PP-R）管材检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | 平均外径 | GB/T 8806—2008 GB/T 18742.2—2017 |
|  |  | 壁厚 |  |
| 2 | 静液压强度（20℃,1h） |  | GB/T 6111—2003 GB/T 18742.2—2017 |
| 3 | 静液压强度（95℃,165h） |  |  |
| 4 | 灰分 |  | GB/T 9345.1—2008方法A |
| 5 | 熔融温度 |  | GB/T 19466.3—2004 |
| 6 | 氧化诱导时间 |  | GB/T 19466.6—2009 |
| 7 | 纵向回缩率 |  | GB/T 6671—2001 |
| 8 | 简支梁冲击 |  | GB/T 18743—2002 |
| 9 | 透光率a |  | GB/T 21300—2007 |
| 10 | 卫生要求 | 铅 | GB/T 17219—2025 |
|  |  | 镉 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数（以O2计） |  |
| 注：标注a的检验项目仅适用于明装管材 |  |  |  |

表2  给水用聚乙烯（PE）管材检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 几何尺寸 | 平均外径 | GB/T 13663.2—2018 GB/T 8806—2008 |
|  |  | 壁厚 |  |
| 2 | 静液压强度 （20℃，100h） |  | GB/T 13663.2—2018 GB/T 6111—2003 |
| 3 | 断裂伸长率 |  | GB/T 13663.2—2018 GB/T 8804.3—2003 |
| 4 | 纵向回缩率 |  | GB/T 6671—2001 方法B GB/T 13663.2—2018 |
| 5 | 氧化诱导时间 |  | GB/T 19466.6—2009 GB/T 13663.2—2018 |
| 6 | 灰分 |  | GB/T 9345.1—2008 方法A |
| 7 | 卫生要求a | 铅 | GB/T 17219—2025 |
|  |  | 镉 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数（以O2计） |  |
| 注：标注a的检验项目仅适用于饮用水管材 |  |  |  |

表3  建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | 平均外径 | GB/T 8806—2008 |
|  |  | 壁厚 |  |
| 2 | 密度 |  | GB/T 1033.1—2008 A法 |
| 3 | 维卡软化温度 |  | GB/T 8802—2001 |
| 4 | 纵向回缩率 |  | GB/T 6671—2001 B法 |
| 5 | 拉伸屈服应力 |  | GB/T 8804.2—2003 |
| 6 | 断裂伸长率 |  | GB/T 8804.2—2003 |
| 7 | 落锤冲击试验 |  | GB/T 5836.1—2018 GB/T 14152—2001 |

表4  建筑用绝缘电工套管检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗压性能 |  | JG/T 3050—1998 |
| 2 | 冲击性能 |  | JG/T 3050—1998 |
| 3 | 弯曲性能 |  | JG/T 3050—1998 |
| 4 | 耐热性能 |  | JG/T 3050—1998 |
| 5 | 阻燃性能 | 自熄时间 | JG/T 3050—1998 |
|  |  | 氧指数 | JG/T 3050—1998 GB/T 2406.2 |
| 6 | 电气性能 |  | JG/T 3050—1998 |

表5  给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格及尺寸 | 平均外径 | GB/T 8806 |
|  |  | 壁厚 |  |
| 2 | 密度 |  | GB/T 1033.1 浸渍法 |
| 3 | 维卡软化温度 |  | GB/T 8802 |
| 4 | 纵向回缩率 |  | GB/T 6671 烘箱法 |
| 5 | 拉伸屈服应力 |  | GB/T 8804.2 |
| 6 | 断裂伸长率 |  | GB/T 8804.2 |
| 7 | 落锤冲击（以TIR计） |  | GB/T 10002.1—2023 GB/T 14152 |
| 8 | 静液压强度（20℃，1h） |  | GB/T 10002.1—2023 GB/T 6111 |
| 9 | 静液压强度（20℃，100h） |  | GB/T 10002.1—2023 GB/T 6111 |

表6  建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | GB/T 1033.1—2008 A法 |
| 2 | 维卡软化温度 | GB/T 8802—2001 |
| 3 | 烘箱试验 | GB/T 8803—2001 |
| 4 | 坠落试验 | GB/T 8801—2007 |

表7  无规共聚聚丙烯（PP-R）管件检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格及尺寸（热熔承插连接管件） | 承口的平均内径（口部） | GB/T 18742.3—2017 GB/T 8806—2008 |
|  |  | 承口深度 |  |
|  |  | 壁厚 |  |
| 2 | 静液压强度（20℃，1h） |  | GB/T 18742.3—2017 GB/T 6111—2003 |
| 3 | 熔融温度 |  | GB/T 19466.3—2004 |
| 4 | 氧化诱导时间 |  | GB/T 19466.6—2009 |

表8  冷热水用交联聚乙烯（PE-X）管材检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | 平均外径 | GB/T 8806—1988 |
|  |  | 壁厚 |  |
| 2 | 耐静液压（20℃，1h） |  | GB/T 18992.2—2003 GB/T 6111—2003 |
| 3 | 耐静液压（95℃，1h） |  | GB/T 18992.2—2003 GB/T 6111—2003 |
| 4 | 耐静液压（95℃，165h） |  | GB/T 18992.2—2003 GB/T 6111—2003 |
| 5 | 纵向回缩率 |  | GB/T 6671—2001 方法B |

表9  冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管材检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | 平均外径 | GB/T 8806 |
|  |  | 壁厚 |  |
| 2 | 静液压强度（20℃，1h） |  | GB/T 28799.2—2020 GB/T 6111—2018 |
| 3 | 静液压强度（95℃，22h） |  | GB/T 28799.2—2020 GB/T 6111—2018 |
| 4 | 静液压强度（95℃，165h） |  | GB/T 28799.2—2020 GB/T 6111—2018 |
| 5 | 灰分 |  | GB/T 9345.1 方法A |
| 6 | 氧化诱导时间 |  | GB/T 19466.6 |
| 7 | 纵向回缩率 |  | GB/T 6671 方法B |

表10  聚乙烯（PE）双壁波纹管材检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环刚度 | GB/T 9647—2015 |
| 2 | 冲击性能 | GB/T 19472.1—2019 GB/T 14152—2001 |
| 3 | 环柔性 | GB/T 19472.1—2019 |
| 4 | 烘箱试验 | GB/T 19472.1—2019 |
| 5 | 密度 | GB/T 1033.1—2008 A法 |
| 6 | 氧化诱导时间 | GB/T 19466.6—2009 |

表11  钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环刚度 | CJ/T 225—2011 GB/T 9647 |
| 2 | 冲击性能 | CJ/T 225—2011 GB/T 14152—2001 |
| 3 | 环柔性 | GB/T 19472.2 |
| 4 | 烘箱试验 | CJ/T 225—2011 |

表12  电力电缆导管（实壁类塑料电缆导管）检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | GB/T 1033.1 A法 |
| 2 | 环刚度 | DL/T 802.3—2023 DL/T 802.1—2023 GB/T 9647 |
| 3 | 压扁试验 | DL/T 802.3—2023 DL/T 802.1—2023 GB/T 9647 |
| 4 | 拉伸强度a | GB/T 8804.2 |
| 5 | 断裂伸长率a | GB/T 8804.2 |
| 6 | 落锤冲击 | DL/T 802.3—2023 DL/T 802.1—2023 GB/T 14152 |
| 7 | 静摩擦系数 | YD/T 841.1—2016 |
| 8 | 维卡软化温度 | GB/T 8802 |
| 9 | 纵向回缩率 | DL/T 802.3—2023 GB/T 6671 方法B |
| 注：标注a的检验项目仅适用于PVC-M实壁导管和PVC-H实壁导管 |  |  |

表13  电力电缆导管（非开挖用塑料电缆导管）检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | GB/T 1033.1 A法 |
| 2 | 环刚度 | DL/T 802.1—2023 GB/T 9647 |
| 3 | 压扁试验 | DL/T 802.7—2023 DL/T 802.1—2023 |
| 4 | 拉伸强度 | GB/T 8804.3 |
| 5 | 断裂伸长率 | GB/T 8804.3 |
| 6 | 落锤冲击 | DL/T 802.7—2023 DL/T 802.1—2023 GB/T 14152 |
| 7 | 静摩擦系数 | YD/T 841.1—2016 |
| 8 | 维卡软化温度 | GB/T 8802 GB/T 1633 A50法 |
| 9 | 纵向回缩率 | DL/T 802.7—2023 GB/T 6671 方法B |

表14  给水用钢丝网增强聚乙烯复合管检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | 平均外径 | GB/T 8806 |
|  |  | 壁厚 |  |
| 2 | 静液压强度（20℃，1h） |  | GB/T 6111 |
| 3 | 静液压强度（60℃，165h） |  | GB/T 6111 |
| 4 | 爆破压力 |  | GB/T 15560 |
| 5 | 氧化诱导时间 |  | GB/T 19466.6 |
| 6 | 受压开裂稳定性 |  | GB/T 32439—2015 |

表15  建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管材检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 平均外径 | GB/T 8806—2008 |
|  |  | 结构壁厚 |  |
|  |  | 螺棱数量 |  |
|  |  | 螺棱高度 |  |
| 2 | 密度 |  | GB/T 1033.1—2008 A法 |
| 3 | 维卡软化温度 |  | GB/T 8802—2001 |
| 4 | 纵向回缩率 |  | GB/T 6671—2001 |
| 5 | 落锤冲击试验 |  | GB/T 33608—2017 GB/T 14152—2001 |
| 6 | 拉伸强度a |  | GB/T 8804.2—2003 |
| 7 | 扁平试验 |  | GB/T 33608—2017 |
| 注：标注a的检验项目仅适用于实壁内螺旋管材 |  |  |  |

表16  硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | GB/T 1033—1986 A法 |
| 2 | 环刚度 | GB/T 9647—2003 |
| 3 | 冲击性能 | GB/T 18477.1—2007 GB/T 14152—2001 |
| 4 | 环柔性 | GB/T 18477.1—2007 GB/T 9647—2003 |
| 5 | 烘箱试验 | GB/T 18477.1—2007 |

表17  燃气用埋地聚乙烯（PE）管材检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | 平均外径 | GB/T 8806 |
|  |  | 壁厚 |  |
| 2 | 静液压强度（20℃，100h） |  | GB/T 15558.2—2023 GB/T 6111 |
| 3 | 静液压强度（80℃，165h） |  | GB/T 15558.2—2023 GB/T 6111 |
| 4 | 断裂伸长率 |  | GB/T 8804.3 |
| 5 | 纵向回缩率 |  | GB/T 6671 方法B |
| 6 | 氧化诱导时间 |  | GB/T 19466.6 |
| 7 | 灰分 |  | GB/T 9345.1 A法 |

表18  建筑用硬聚氯乙烯（PVC-U）雨落水管材检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | 平均外径 | QB/T 2480—2022 GB/T 8806 |
|  |  | 壁厚 |  |
| 2 | 密度 |  | GB/T 1033.1 A法 |
| 3 | 维卡软化温度 |  | GB/T 8802 |
| 4 | 纵向回缩率 |  | QB/T 2480—2022 GB/T 6671 方法B |
| 5 | 耐冲击性能TIR |  | QB/T 2480—2022 GB/T 14152 |
| 6 | 拉伸强度 |  | QB/T 2480—2022 GB/T 1040.2-2022 |
| 7 | 断裂伸长率 |  | GB/T 8804.2 |
| 8 | 耐内压性能 |  | QB/T 2480—2022 GB/T 6111 |

表19  建筑用硬聚氯乙烯（PVC-U）绝缘电工套管检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸a | 平均外径 | GB/T 8806 |
|  |  | 壁厚 |  |
| 2 | 密度 |  | GB/T 1033.1 A法 |
| 3 | 抗压性能 |  | GB/T 43815—2024 |
| 4 | 冲击性能 |  | GB/T 43815—2024 |
| 5 | 弯曲性能 |  | GB/T 43815—2024 |
| 6 | 耐热性能 |  | GB/T 43815—2024 |
| 7 | 阻燃性能 | 自熄时间 | GB/T 43815—2024 |
|  |  | 氧指数 | GB/T 2406.2 |
| 8 | 电气性能 |  | GB/T 43815—2024 |
| 注：标注a的检验项目仅适用于实壁套管 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 18742.2—2017 冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材

GB/T 13663.2—2018 给水用聚乙烯（PE）管道系统第2部分：管材

GB/T 5836.1—2018 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

JG/T 3050—1998 建筑用绝缘电工套管及配件

GB/T 10002.1—2023 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

GB/T 5836.2—2018 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件

GB/T 18742.3—2017 冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分:管件

GB/T 18992.2—2003 冷热水用交联聚乙烯（PE-X）管道系统 第2部分:管材

GB/T 28799.2—2020 冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统 第2部分:管材

GB/T 19472.1—2019 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材

CJ/T 225—2011 埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管

DL/T 802.3—2023 电力电缆导管技术条件 第3部分：实壁类塑料电缆导管

DL/T 802.7—2023 电力电缆导管技术条件 第7部分：非开挖用塑料电缆导管

GB/T 32439—2015 给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道

GB/T 33608—2017 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管材

GB/T 18477.1—2007 埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第1部分:双壁波纹管材

GB/T 15558.2—2023 燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材

QB/T 2480—2022 建筑用硬聚氯乙烯（PVC-U）雨落水管材及管件

GB/T 43815—2024 建筑用硬聚氯乙烯（PVC-U）绝缘电工套管及配件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

规格尺寸按GB/T 2828.4—2008，取声称质量水平DQL=6.5，极限质量比LQR水平Ⅰ，其抽样检验方案为（n，L）=（5，1），即检测5个数据，允许有1个测量结果超出标准规定的偏差范围，当某项有2个（含）以上的结果不符合要求时，判定该项不合格。

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。