沈阳市食品接触用金属材料及制品产品

质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品4件，其中2件作为检验样品，2件作为备用样品。

抽取检验样品或备用样品不足最小销售包装的整数倍时，抽取最小销售包装的整数倍，不破坏最小销售包装。

2检验依据

表1  食品接触用不锈钢产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 标签标识 | GB 4806.1-2016 GB 4806.9—2023 |
|  | 感官要求 | GB 4806.9—2023 |
|  | 铅 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 砷 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 镉 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 锑 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 镍 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 铬 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 铝 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 钴 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 铜 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 锰 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 钼 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 锡 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 锌 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 化学成分 | GB/T 20123-2006 GB/T 11170-2008 SN/T 2079-2008 |
| 注：本表第1项，只检GB 4806.1-2016的8.2、8.3、8.4； 本表的第7-15项，根据材料成分确定待测元素(例如:牌号32Cr13Mo的马氏体不锈钢需测定锰、铬、镍、钼；对金属镀层，根据镀层金属成分确定待测元素)。 |  |  |

表2  食品接触用铝及铝合金产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 标签标识 | GB 4806.1-2016 GB 4806.9—2023 |
|  | 感官要求 | GB 4806.9—2023 |
|  | 铅 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 砷 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 镉 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 锑 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 镍 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 铬 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 铝 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 钴 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 铜 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 锰 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 钼 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 锡 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 锌 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 注：本表第1项，只检GB 4806.1-2016的8.2、8.3、8.4； 本表的第7-15项，根据材料成分确定待测元素(例如:牌号8011的铝合金制品需测定铝、铜、锰、铬、锌)。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。 凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 20878-2024 不锈钢 牌号及化学成分

QB/T 2174-2024	不锈钢厨具

GB 4806.1-2016	食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求

GB 4806.9-2023  食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。