沈阳市建筑用金属面绝热夹芯板产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量：

1.1聚苯乙烯夹芯板（模塑、挤塑）

对燃烧性能明示为B1级产品取样时，在同一批次产品中抽取样品不少于20m2，其中至少有10m2作为检验样品，10m2作为备用样品；

对燃烧性能明示为B2级产品取样时，在同一批次产品中抽取样品不少于10m2，其中至少有5m2作为检验样品，5m2作为备用样品。

1.2硬质聚氨酯夹芯板

对燃烧性能明示为B1级产品取样时，在同一批次产品中抽取样品不少于20m2，其中至少有10m2作为检验样品，10m2作为备用样品；

对燃烧性能明示为B2级产品取样时，在同一批次产品中抽取样品不少于10m2，其中至少有5m2作为检验样品，5m2作为备用样品。

1.3岩棉、矿渣棉夹芯板

对燃烧性能明示为A(A2)级产品取样时，在同一批次产品中抽取样品不少于32m2，其中至少有16m2作为检验样品，16m2作为备用样品；（如按新标准检测，在同一批次产品中抽取样品不少于20m2，其中至少有10m2作为检验样品，10m2作为备用样品）

对燃烧性能明示为A(A1)级产品取样时，在同一批次产品中抽取样品不少于20m2，其中至少有10m2作为检验样品，10m2作为备用样品。（如按新标准检测，在同一批次产品中抽取样品不少于8m2，其中至少有4m2作为检验样品，4m2作为备用样品）

1.4玻璃棉夹芯板

对燃烧性能明示为A(A2)级产品取样时，在同一批次产品中抽取样品不少于20m2，其中至少有10m2作为检验样品，10m2作为备用样品；

对燃烧性能明示为A(A1)级产品取样时，在同一批次产品中抽取样品不少于8m2，其中至少有4m2作为检验样品，4m2作为备用样品。

1.5聚异氰脲酸酯夹芯板

对燃烧性能明示为B1级产品取样时，在同一批次产品中抽取样品不少于20m2，其中至少有10m2作为检验样品，10m2作为备用样品；

对燃烧性能明示为B2级产品取样时，在同一批次产品中抽取样品不少于10m2，其中至少有5m2作为检验样品，5m2作为备用样品。

2检验依据

表1 聚苯乙烯夹芯板（GB/T 23932-2009）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB/T 23932-2009 |
| 2 | 尺寸允许偏差 | GB/T 23932-2009 |
| 3 | 传热系数 | GB/T 13475-2008 |
| 4 | 粘结强度 | GB/T 23932-2009 |
| 5 | 剥离性能 | GB/T 23932-2009 |
| 6 | 燃烧性能 | GB 8624—2012 GB/T 20284—2006 GB/T 8626—2007 GB/T 2406.2—2009 |

表2 硬质聚氨酯夹芯板（GB/T 23932-2009）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB/T 23932-2009 |
| 2 | 尺寸允许偏差 | GB/T 23932-2009 |
| 3 | 传热系数 | GB/T 13475-2008 |
| 4 | 粘结强度 | GB/T 23932-2009 |
| 5 | 剥离性能 | GB/T 23932-2009 |
| 6 | 燃烧性能 | GB 8624—2012 GB/T 20284—2006 GB/T 8626—2007 GB/T 2406.2—2009 |

表3 岩棉、矿渣棉夹芯板（GB/T 23932-2009）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB/T 23932-2009 |
| 2 | 尺寸允许偏差 | GB/T 23932-2009 |
| 3 | 传热系数 | GB/T 13475-2008 |
| 4 | 粘结强度 | GB/T 23932-2009 |
| 5 | 剥离性能 | GB/T 23932-2009 |
| 6 | 燃烧性能 | GB 8624—2012 GB/T 5464—2010 GB/T 14402—2007 GB/T 20284—2006 |
| 7 | 耐火极限 | GB/T 9978.1-2008 |

表4 玻璃棉夹芯板（GB/T 23932-2009）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB/T 23932-2009 |
| 2 | 尺寸允许偏差 | GB/T 23932-2009 |
| 3 | 传热系数 | GB/T 13475-2008 |
| 4 | 粘结强度 | GB/T 23932-2009 |
| 5 | 剥离性能 | GB/T 23932-2009 |
| 6 | 燃烧性能 | GB 8624—2012 GB/T 5464—2010 GB/T 14402—2007 GB/T 20284—2006 |

表5 聚苯乙烯夹芯板（模塑、挤塑）（GB/T 23932-2025 ）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB/T 23932-2025 |
| 2 | 尺寸允许偏差 | GB/T 23932-2025 |
| 3 | 传热系数 | GB/T 13475-2008 |
| 4 | 粘结强度 | GB/T 23932-2025 |
| 5 | 剥离性能 | GB/T 23932-2025 |
| 6 | 燃烧性能 | GB 8624—2012 GB/T 20284—2006 GB/T 8626—2007 GB/T 2406.2—2009 |

表6 聚苯乙烯夹芯板（模塑、挤塑）（GB/T 23932-2025 ）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB/T 23932-2025 |
| 2 | 尺寸允许偏差 | GB/T 23932-2025 |
| 3 | 传热系数 | GB/T 13475-2008 |
| 4 | 粘结强度 | GB/T 23932-2025 |
| 5 | 剥离性能 | GB/T 23932-2025 |
| 6 | 燃烧性能 | GB 8624—2012 GB/T 20284—2006 GB/T 8626—2007 GB/T 2406.2—2009 |

表7 岩棉夹芯板（GB/T 23932-2025 ）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB/T 23932-2025 |
| 2 | 尺寸允许偏差 | GB/T 23932-2025 |
| 3 | 传热系数 | GB/T 13475-2008 |
| 4 | 粘结强度 | GB/T 23932-2025 |
| 5 | 剥离性能 | GB/T 23932-2025 |
| 6 | 燃烧性能 | GB 8624—2012 GB/T 5464—2010 GB/T 14402—2007 GB/T 20284—2006 |

表8 玻璃棉夹芯板（GB/T 23932-2025 ）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB/T 23932-2025 |
| 2 | 尺寸允许偏差 | GB/T 23932-2025 |
| 3 | 传热系数 | GB/T 13475-2008 |
| 4 | 粘结强度 | GB/T 23932-2025 |
| 5 | 剥离性能 | GB/T 23932-2025 |
| 6 | 燃烧性能 | GB 8624—2012 GB/T 5464—2010 GB/T 14402—2007 GB/T 20284—2006 |

表9 聚异氰脲酸酯夹芯板（GB/T 23932-2025 ）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB/T 23932-2025 |
| 2 | 尺寸允许偏差 | GB/T 23932-2025 |
| 3 | 传热系数 | GB/T 13475-2008 |
| 4 | 粘结强度 | GB/T 23932-2025 |
| 5 | 剥离性能 | GB/T 23932-2025 |
| 6 | 燃烧性能 | GB 8624—2012 GB/T 20284—2006 GB/T 8626—2007 GB/T 2406.2—2009 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 23932-2009建筑用金属面绝热夹芯板

GB/T 23932-2025建筑用金属面绝热夹芯板

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。